PAGE  
3

УДК 539.3

Оценка поврежденности адгезионного контакта упругих тел










Якушина С.И.
Россия, г. Орел, ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК»
Рассматриваются два тела 
[image: image1.wmf](

)

1

B

 и 
[image: image2.wmf](

)

2

B

 находящихся в состоянии адгезии. Их слипание (адгезия) реализовано вдоль поверхности 
[image: image3.wmf]0

S

 – адгезионного шва. Обычно считается (если тела считаются сплошными средами), что адгезионный контакт является сплошным, происходящим вдоль всей поверхности 
[image: image4.wmf]0

S

. Однако, если учесть остроковый механизм образования тонкопленочных покрытий, можно заключить, что сплошным адгезионный контакт считать нельзя. Предлагается попытка оценки истинной площади контакта на основании представлений механики сплошных сред. В основу рассуждений кладутся энергетические представления – величина площади контакта соответствует минимуму потенциальной энергии системы контактирующих тел.

Two bodies 
[image: image5.wmf])

1

(

B

and 
[image: image6.wmf])

2

(

B

in adhesion are considered. Their adhesion is performed along the surface 
[image: image7.wmf]0

S

of the adhesion joint. It is usually considered (if bodies are considered to be continuous media) that the adhesion contact is continuous, acting along the whole of the surface 
[image: image8.wmf]0

S

. But if discontinuous mechanism of thin-filmed cover formation is taken into account then it is possible to draw a conclusion that the adhesion contact cannot be considered a continuous one. The attempt for evaluation of the real contact area on the basis of continuous medium mechanics ideas is offered. In a footing of considerations are placed power ideas – a value of a contact area corresponds to potential power minimum of the contacting bodies system
Известно, что реальный контакт твердых тел даже в состоянии адгезии не является сплошным [1, 2]. Причинами являются загрязнение поверхности контакта и  неполнота контакта слоев 
[image: image9.wmf])

1

(

B

 и 
[image: image10.wmf])

2

(

B

, связанные с физической природой их материалов, их “адгезионной совместимостью”. В данной работе  рассмотрение неполноты адгезионного контакта осуществляется лишь с механической точки зрения. 

Из-за разности межатомных расстояний решеток адгезионный контакт не является сплошным. Известно, что, приближаясь к равновесному состоянию, любое тело стремится к минимуму своей энергии [3]. Это приводит к тому, что при расколе его на две части вдоль первоначально гладкой поверхности ближайшие к ней атомы меняют свое положение и поверхность получает сложную форму [4]. Кроме того, при подобной реконструкции поверхности ее активной частью, способной взаимодействовать с напыляемыми частицами, являются лишь отдельные участки – активные центры. Следствием этого является островковый механизм формирования плёнки при её напылении на поверхность основы. По мере роста и смыкания островков между ними и поверхностью основы возможно образование пустот, участков отсутствия слипания, то есть, неполного адгезионного контакта. 

На основании вышеизложенного строится условие для количественной относительной площади адгезионного контакта.
Допускается, что каждый элементарный участок 
[image: image11.wmf]0

dS

 поверхности кажущегося контакта 
[image: image12.wmf]0

S

 тел 
[image: image13.wmf])

1

(

B

 и 
[image: image14.wmf])

2

(

B

 является объединением двух участков


[image: image15.wmf]a

a

-

+

=

1

0

dS

dS

dS

.




(1)

На первом из них 
[image: image16.wmf]0

dS

dS

a

a

=

 адгезия существует, на втором 
[image: image17.wmf](

)

0

1

1

dS

dS

a

a

-

=

-

 ее нет.

При образовании 
[image: image18.wmf])

(

)

(

2

1

B

B

B

È

=

 в этой системе происходят энергетические изменения. Среди всех возможных для системы состояний наступает то, которое соответствует их минимуму. Поэтому в равновесном состоянии системы 
[image: image19.wmf])

(

)

(

2

1

B

B

B

È

=

 в отсутствии внешних механических воздействий должно выполняться равенство

[image: image20.wmf](

)

0

2

1

=

¶

¶

=

¶

¶

a

a

,

W

F

.

Перемещение частиц тела 
[image: image21.wmf])

(

j

B

 на границе 
[image: image22.wmf]a

S

 его контакта с другим телом системы 
[image: image23.wmf])

2

(

)

1

(

B

B

B

È

=

 является суммой перемещений, возникающих как при наличии адгезии, так и при её отсутствии, взятых с коэффициентами, равными относительным долям участков границы, на которых это наблюдается:

[image: image24.wmf])

(

)

(

)

(

)

(

j

j

j

u

u

u

a

a

a

a

-

-

+

=

1

1

r

r

r





(2)
В теории упругости [5] тензоры напряжений являются линейными комбинациями градиентов перемещений различных порядков. С учётом (2), на основании этого можно заключить, что для них справедливо представление 

[image: image25.wmf]2

1

1

1

,

,

;

)

(

)

(

)

(

)

(

=

-

+

=

-

k

j

P

P

P

j

k

j

k

j

k

a

a

a

a




(3)
Представленные выше рассуждения дают возможность решить поставленную задачу, рассмотрев предварительно,  независимо друг от друга, две задачи. Первая – об адгезии 
[image: image26.wmf])

1

(

B

 и 
[image: image27.wmf])

2

(

B

 в предположении об абсолютной её сплошности вдоль 
[image: image28.wmf]0

S

. Вторая – задача об их напряжённо-деформированном состоянии при условии отсутствия их взаимных воздействий.

Выражение для избытка поверхностной энергии 
[image: image29.wmf])

2

,

1

(

W

 объединённого тела 
[image: image30.wmf](

)

2

1

B

B

B

U

)

(

=



[image: image31.wmf])

2

,

1

(

)

(

)

1

)(

1

(

2

)

1

(

2

)

2

,

1

(

)

1

(

)

1

(

a

a

a

a

a

aa

a

a

a

a

W

W

W

W

W

=

-

+

-

+

=

-

-

-



(4)
В этой записи 
[image: image32.wmf]aa

W

 численно равно работе обобщённых внутренних сил, вызванных адгезионным контактом, на обобщённых перемещениях, вызванных также адгезионным контактом. 
[image: image33.wmf])

1

)(

1

(

a

a

-

-

W

 – работа обобщённых внутренних сил, возникающих в 
[image: image34.wmf])

(

j

B

 при отсутствии адгезии, на перемещениях, появляющихся под влиянием этих сил. Ввиду этого, обе величины 
[image: image35.wmf]aa

W

 и 
[image: image36.wmf])

1

)(

1

(

a

a

-

-

W

 положительны. Значит, зависимость 
[image: image37.wmf])

2

,

1

(

)

(

a

W

 имеет минимум. Соответствующее ему значение 
[image: image38.wmf]0

a

a

=

  определяется условием

[image: image39.wmf])

1

(

)

1

)(

1

(

)

1

(

2

1

2

1

1

1

a

a

a

a

a

a

aa

a

-

-

-

-

-

-

+

=

W

W

W

W





(5)

С целью сокращения математических расчетов, учитывая необходимость лишь качественного анализа несплошности на основании предлагаемой математической модели, далее считаем следующее:

1) тела B(α) и B(β) предполагаются полубесконечными;

2) процессы деформирования, происходящие при адгезии, являются одномерным; 

3) для характеристики деформированного состояния предлагается использовать только два первых градиента перемещений, а для характеристики напряженного состояния – два первых тензора напряжений; 

4) допускается, что внешние, распределенные по краям 
[image: image40.wmf]±¥

=

º

x

x

1

, взаимодействия на объединенное тело B(α,β), имеющие касательную и нормальную составляющие, приводят к значению α, равному сумме значений α, полученных только от нормального и только от касательного воздействий. 
Эти допущения позволяют рассчитывать поврежденность только аналитически, минуя численный счет. Данные расчета использованы при оценке прочности многослойной стенки макета проточного тракта жидкометаллического бланкета термоядерного реактора ИТЭР [1].
Литература
1. Витковский, И. В. Теоретическая оценка несплошности адгезионного контакта элементов жидкометаллического бланкета термоядерного реактора / И. В. Витковский, А. Н. Конев, В. С. Шоркин, С. И. Якушина // Журнал технической физики, 2007. – Т. 77.– Вып. 6. – С.28 – 33.

2. Зимон, А. Д. Адгезия пленок и покрытий / А. Д. Зимон. – М.: Химия, 1977. ‑ 352 с.

3. Физический энциклопедический словарь.– т.1.– М.: Советская энциклопедия, 1960.– 664 с.
4. Киселев В.Ф. Поверхностные явления в полупроводниках и диэлектриках.– М.: Наука, 1970.– 400 с.

5. Шоркин В.С. Особенности упругости поверхностных слоев твердых тел. /В.С. Шоркин //Упругость и неупругость. Материалы международного научного симпозиума по проблемам механики деформируемых тел, посвященного 90 – летию со дня рождения А.А. Ильюшина. Москва, 22- 23 января 2001 г. – М.: МГУ, 2001. – С. 453 – 454.

Якушина Светлана Ивановна, старший преподаватель кафедры «Высшая математика» 
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», e-mail: Jakushina@rambler.ru
_1190969725.unknown

_1191077655.unknown

_1192253290.unknown

_1192372474.unknown

_1192373743.unknown

_1192374154.unknown

_1372955842.unknown

_1192372626.unknown

_1192253295.unknown

_1191078073.unknown

_1192253276.unknown

_1192253280.unknown

_1191078305.unknown

_1192253268.unknown

_1191079660.unknown

_1191078137.unknown

_1191077941.unknown

_1191078044.unknown

_1191077854.unknown

_1191074821.unknown

_1191076849.unknown

_1191076990.unknown

_1191074887.unknown

_1191074232.unknown

_1191074798.unknown

_1190969826.unknown

_1152346971.unknown

_1152347192.unknown

_1190969105.unknown

_1190969708.unknown

_1190969216.unknown

_1152347710.unknown

_1190969093.unknown

_1152347013.unknown

_1137508948.unknown

_1137509031.unknown

_1137508893.unknown

