УДК 669.017

СПОСОБЫ ВНЕШНЕГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЕТАЛЛ ПОДЛОЖКИ  В ПРОЦЕССЕ НАПЛАВКИ
Дожделев А.М., Лаврентьев А.Ю.

Россия, г. Тверь, ТвГТУ
В статье рассмотрен вопрос выбора сварочного оборудования для наплавки и восстановления поверхностей. 

The article considers the question of choice of welding equipment for built-up and surface restoration.
Ключевые слова: наплавка, сварка.

Keywords: built-up, welding.
В последнее время, как в России, так и в других странах, ведется интенсивная научно-исследовательская работа по поиску технологий наплавки. Это относится как к изготовлению наплавленного металлорежущего инструмента, так и к восстановлению элементов крупногабаритных конструкций и технологического оборудования, подвергающихся износу различного рода. На данный момент технологии наплавки не могут препятствовать усталостному разрушению (растрескиванию) соединений из-за дефектов наплавки и неблагоприятной структуры основного металла. [1, 2, 3]
Существуют методы воздействия на процесс кристаллизации металла в процессе наплавки, из которых можно выделить два основных направления: металлургический, связанный со свойствами металла и технологический, характеризующийся способами воздействия на металл.

Из существующих методов воздействия на процесс кристаллизации металла сварочной ванны можно выделить два основных пути: металлургический, который связан со свойствами металла и технологический, определяющий способы воздействия на металл.

Металлургический путь основан на применении металла с природно-мелким зерном, либо модифицировании сварочной ванны химическими элементами через присадочную проволоку [4], флюсы или специальные пасты [5], [6] либо с помощью введения соответствующих порошковых материалов непосредственно в хвостовую часть ванны  [7]. В некоторых случаях ограничивают содержание примесей, способствующих росту зерна при нагреве.

Технологический путь включает не только способы оптимизации технологических параметров наплавки, которыми занимались многие исследователи в течение продолжительного времени. Сюда можно добавить и методы внешнего силового, теплового [8] или электромагнитного воздействия на расплав в процессе его кристаллизации [9].

Наиболее оптимальным в плане модификации металла шва методом, применяемым в последнее время, как показывает анализ литературных источников, является метод внешнего периодического воздействия. [10]

Из множества известных способов периодического воздействия можно выделить две основные группы: контактные способы ввода возмущения в ванну и бесконтактные. Каждая из этих групп может быть разделена по ряду других признаков.

В качестве примера из группы контактных можно привести способы ультразвуковых высокочастотных колебаний сварочной ванны, изделия или электрода, либо механических низкочастотных колебаний изделия или электрода. 
Ввод механических или упругих колебаний в сварочную ванну представляет основную трудность при использовании контактных способов. Малый объём сварочной ванны и наличие источника нагрева с высокой концентрацией энергии приводит к усложнению конструкций волноводов и влияет на технологичность процесса. Другой особенностью является эффективность механического или ультразвукового воздействия на процесс кристаллизации.
Бесконтактные способы, к которым можно отнести наплавку с применением внешнего электромагнитного поля, наплавку модулированным током, а также применение лучевых источников нагрева, работающих в импульсном режиме в виде светового, лазерного либо электронного луча, лишены многих указанных выше недостатков. Устройства для их реализации весьма просты, универсальны и не требуют больших изменений в технологическом процессе. [11]
Импульсный режим процесса наплавки плавлением или наплавки широко используется в заготовительных операциях машиностроении, а также при восстановлении внешней поверхности готовых деталей различных форм. В некоторых случаях этот процесс является незаменимым, особенно при исправлении дефектов поверхности, представляющих собой точечные недоливы после литья.
Другим важным моментом импульсной наплавки является регулирование энерговклада в основной металла, позволяющего снижать уровень остаточных деформаций и величину сварочных напряжений, которые оказывают значительное влияние на качество металла наплавленного слоя. Кроме того импульсная наплавка обеспечивает получение качественного слоя металла, который обладал бы не только высокими механическими свойствами, но и не имел бы трещин в литой структуре. При этом хорошо известно, что образование трещин в наплавленном слое не только снижает, например, предел выносливости всего изделия в 20 раз по сравнению с бездефектным изделием, но и может приводить к разрушению сложной конструкции в целом в процессе эксплуатации. [12]
Структурные изменения в наплавленном соединении при импульсном воздействии также приводят к предотвращению резкого снижения микротвердости в зоне термического влияния и увеличению усталостной прочности металлов шва в 1,7 раза и зоны термического влияния (ЗТВ) в 1.2
[image: image1.wmf]¸

1,4 раза. [13]
Таким образом, применение импульсного источника позволяет значительно понизить величину энерговложений при наплавке. Это приводит к уменьшению нагрева металла подложки, что непосредственным образом связано с глубиной ЗТВ, структурой и твердостью металла в этой зоне.
 В итоге, благодаря применению импульсной наплавки становится возможным изготовления изделий и восстановления поверхностей без значительной потери механических свойств.
Список литературы
1. Поздняков, В.Д. Особенности ремонта сварных конструкций из низколегированных сталей: Автоматическая сварка [Текст] / В.Д. Поздняков, С.Б. Касаткин, С.Л. Жданов и др. – М.: Машиностроение, 2005. – № 3. – С. 32-37.
2. Чекотило, Л.В. Продление ресурса эксплуатации колонного оборудования нефтеперерабатывающих производств:  Автоматическая сварка [Текст] / Л.В. Чекотило, А.В. Булат, Я.Б. Лебедевич и др. – М. : Машиностроение, 2006. № 10. – С. 30-35.
3. Ющенко, К.А. Продление ресурса эксплуатации крупногабаритных наливных резервуаров для хранения концентрированной серной кислоты: Автоматическая сварка [Текст] / К.А. Ющенко, Л.В. Чекотило, Г.Ф. Настенко и др. – М. : Машиностроение, 2007. –  № 9. – С. 41-44.
4. Дзыкович, И.Я. Исследование структуры и условия кристаллизации металла сварных швов на хромоникелевых аустенитных сталях: Автоматическая сварка [Текст] / И.Я. Дзыкович. – М. : Машиностроение, 1962. – №11. – С. 20-25.
5. Медовар, Б.И. Сварка жаропрочных аустенитных сталей и сплавов [Текст] / Б.И. Медовар. – М.: Машиностроение, 1966. – 430 с.

6. Патон, Б.Е. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением [Текст] / Под ред. Б.Е. Патона. – М.: Машиностроение, 1974. – 768 с.

7. Ивочкин, И.И. Подавление роста столбчатых кристаллов методом «замораживания» сварочной ванны: Сварочное производство [Текст] / И.И. Ивочкин. – М.: Технология машиностроения, 1965. – №12.  – С. 1-3.

8. Влияние воздействия дополнительной газовой струи при сварке в узкий зазор на структуру и химическую неоднородность шва: Автоматическая сварка/ А.С. Павлов, М.М. Штрикман. - М. : Машиностроение, 1991. №11. - 47-50 с.

9. Абралов, М.А. Сварка с электромагнитным воздействием. М.А. Абралов, Р.У. Абдурахманов. – Ташкент: Издательство «Фан» УзССР, 1984. – 136 с.

10. Морозов, В.П. Влияние колебательного механизма кристаллизации на процесс измельчения первичной структуры металла шва зоны термического влияния: Наука и образование [Текст] / В.П. Морозов. - М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – №09. – С. 1-18.
11. Морозов, В.П. Влияние внешнего пульсирующего источника тепла на расплавленный металл сварного шва в процессе его кристаллизации с целью эффективного управления: Наука и образование [Текст] / В.П. Морозов. – М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – №10. – С. 1-22.
12. Морозов, В.П. Особенности процесса кристаллизации металла расплавленной ванны при дуговой импульсно-периодической сварке: Наука и образование [Текст] / В.П. Морозов. – М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – №08. – 16 с.
13. Сараев, Ю.Н. Влияние импульсной сварки на структуру и свойства сварных соединений труб из высокопрочных сталей: Физическая мезомеханика [Текст], Спец. Выпуск / Ю.Н. Сараев, О.И. Слепцов, В.П. Безбородов, И.В. Никонова, А.В. Тютев. – Томск: Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, 2005. – №8. – С. 141-144.
Дожделев Алексей Михайлович, аспирант каф. «Технология металлов и материаловедение» Тверского государственного технического университета; e-mail: Cordar@yandex.ru; тел.: 8 (910) 8478324.

Лаврентьев Алексей Юрьевич, д-р. техн. наук, доцент каф. «Технология металлов и материаловедение» Тверского государственного технического университета; e-mail: lavr_ay@mail.ru; тел.: 8 (963) 222560.
_1459712471.unknown

